プレスダウングラウト工法施工手順

補修範囲の確認　　　　　◇浮きの状況を確認し、補修範囲を決定する。

↓　　　　　　　　　・テストハンマー等により、はく離のおそれがある浮き部に

ついて確認し、範囲をチョーク等で明示する。

マ ー キ ン グ　　　　　◇ＰＤフレーム取付孔と注入孔位置を決定し、マーキングする。

↓　　　　　　　　　・浮き部分に対するアンカーピン本数は25本/㎡とする。

・ＰＤフレーム固定位置は共浮き防止のため、浮き近隣の健全部タイル１枚と浮き部にまたがるようにマーキングする。

ＰＤフレーム　　　　　 ◇ＰＤフレーム固定孔の穿孔を行う。

固定孔穿孔　　　　　　　・φ4mmのコンクリート用ドリルを用い、壁面に対し直角に

↓　　　　　　　　　　穿孔する。穿孔深さは25mmとする。

ＰＤフレーム　　　　　 ◇ＰＤフレームを固定する。

取　付　　　　　　　　・4×20のＰＤプラグを挿入した後、コードレスインパクトド

↓　　　　　　　　　 ライバーを用い、4×32のＰＤアンカーでＰＤフレームを固定する。

・ＰＤアンカーを先に頭20mm程度残すようにねじ込んだ後、ＰＤフレームを掛け、再度ねじ込んでＰＤフレームを固定する。

・取付時はＰＤフレームの落下に注意して取り付ける。必要に応じて落下防止対策をする。

注 入 孔 穿 孔　　　　　◇注入孔の穿孔を行う。

↓　　　　　　　　　・φ3.6mmコンクリート用ビットを用い、壁面に対し直角に穿

孔する。

・穿孔深さは35mmとする。

孔 内 の 清 掃　　　　　◇注入孔を圧搾空気等で切粉等を除去する。

↓

計量・混練　　　　　　◇注入用エポキシ樹脂を製造所の仕様により、均一になるまで

↓　　　　　　　　　混練りする。

・注入用エポキシ樹脂はJIS A 6024硬質形・高粘度形適合品または注入用弾性接着剤とする。

・主剤、硬化剤を製造メーカー規程量に従って計量し、均一になるまで混練りする。

注　　入　　　　　　 ◇アンカーピン固定用エポキシ樹脂を徐々に充填する。

↓　　　　　　　　　・充填は打診により適切な拡がりを確認しながら行う。

・充填の拡がりが十分でない場合は当該箇所または近隣に穿孔して新たな注入孔を設け、再注入する。

ピンニング　　　　　  ◇注入材の激しい戻りの収束後にＰＤピンをインパクトドライ

↓　　　　　　　　　バードリルで挿入する。

・ＰＤピンは表面から0.5～1mm程度奥に位置するように挿入

し、ねじ込みすぎないように注意する。

ＰＤフレーム　　　 　　◇ＰＤピンねじ込み後、ＰＤフレームを取り外す。

取り外し　　　　　　　 ・コードレスインパクトドライバーを用い、ＰＤアンカーと

↓　　　　　　　　　　ＰＤフレームを取り外す。

・ＰＤアンカーを先に10mm程度ゆるめた後、ＰＤフレームを

外し、再度ゆるめてＰＤアンカーを外す。

・取り外し時はＰＤフレームの落下に注意して取り外す。必

要に応じて落下防止対策をする。

仕　上　げ　　　　　　◇原則として注入孔に目地モルタルを充填して仕上げる。

↓　　　　　　　　　充填を省略する場合は、管理者と協議の上、決定する。

養　　生　　　　　 　◇注入用エポキシ樹脂が硬化するまで適切な養生を行う。

↓　　　　　　　　　・衝撃を与えないようにし、降雨等からも適切な養生を行

う。

・夏期では15時間程度、冬期では24時間程度養生を行う。

清　　掃　　　　　 　◇注入部以外に付着した材料を、適切な方法で除去清掃する。

↓

自　主　検　査　　　　　◇打診により充分な充填であることを確認する。

↓　　　　　　　　　・浮きタイル総枚数の90%以上にエポキシ樹脂が拡がってい

ることを確認する。

・注入材の拡がりのあったタイル１枚あたりの拡がりがタイ

ル面積の40%以上であることを確認する。

・拡がりが充分でない場合は再施工する。

プレスダウングラウト工法使用材料

| 材種 | 材質、その他 | 材料名 | 製造所・販売元名 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 押え金具 | アルミ製フレーム | ＰＤフレーム | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 5個/箱 |
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾟﾗｸﾞ | ナイロン製4×20 | ＰＤプラグ | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 100本/箱 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ | 炭素鋼4×32 | ＰＤアンカー | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 100本/箱 |
| 注入材 | 注入用ｴﾎﾟｷｼ樹脂 JISA6024硬質形 高粘度形 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ576 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kg/ｾｯﾄ |
|  | 注入用弾性接着剤 | ｱｻﾎﾞﾝ弾性G | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 3kg/ｾｯﾄ |
| 仕上げ材 | 既調合目地モルタル |  |  |  |
| アンカーピン | ステンレス製 | ＰＤピン | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 500本/箱 |
|  | SUS304 全ﾈｼﾞ切りﾎﾞﾙﾄ |  |  |  |