充填工法（エポキシ樹脂モルタル使用）施工手順

補修範囲の確認　　　　　◇欠損部の状況を確認し、補修範囲を決定する。

↓　　　　　　　　　・確認は目視による。

・欠損部周辺の脆弱部分は、ハンマー等で軽い打撃を与えて

除去する。

下　地　処　理　　　　　◇下地部分は、ワイヤーブラシ等でケレンし、清掃を行う。

↓　　　　　　　　　・汚れ、ほこり、油等の除去を行う。

防　錆　処　理　　　　　◇鉄筋等が露出している場合は錆を除去し、防錆塗料を塗布す

↓　　　　　　　　　る。

・部分的に露出している鉄筋及びアンカー金物は、健全部が

露出するまでコンクリートを斫り、ワイヤーブラシ等でケ

レンを行い錆を除去し、防錆材等を塗布して防錆処理を行

う。

プライマー塗布　　　　　◇プライマーを製造所の仕様により、均一になるまで混練りし、

↓　　　　　　　　　被着面にむらなく塗布する。

・主剤と硬化剤を正確に計量する。

計　量・混練り　　　 　 ◇エポキシ樹脂モルタルを製造所の仕様により、均一になるま

↓　　　　　　　　　で混練りする。

・主剤と硬化剤を正確に計量する。

充　填・仕　上　　　　　◇エポキシ樹脂モルタルを充填し、表面を金ごてで加圧しなが

↓　　　　　　　　　ら平滑に仕上げる。

・欠損が大きい場合はアンカーにステンレス鋼線を配線して

から充填する。

養　　　　　生　　　　　◇仕上げ後、適切な養生を行う。

↓　　　　　　　　　・夏期では15時間以上、冬期では24時間以上適切な養生を

行う。

清　　　　　掃　　　　　◇補修部以外に付着した材料は、適切な方法で除去し清掃する。

充填工法（エポキシ樹脂モルタル使用）使用材料

| 材種 | 材質その他 | 材料名 | 製造所・販売元名 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防錆材 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ防錆ﾌﾟﾗｲﾏｰ | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 1.8kg/ｾｯﾄ |
| プライマー | ｴﾎﾟｷｼ樹脂一般部適用 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ500P | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 1.5kg/ｾｯﾄ |
|  | ｴﾎﾟｷｼ樹脂天井・庇鼻 等要ﾀｯｸ部位適用 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ576 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 6kg/ｾｯﾄ |
| 充填材 | 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞBE2 ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞBE12 ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞBE13 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 6kg/ｾｯﾄ 6kg/ｾｯﾄ 24kg/ｾｯﾄ |