シール工法施工手順

補修範囲の確認　　　　　◇ひび割れ状況を確認し、補修範囲を決定する。

↓　　　　　　　　　・確認は目視及びクラックスケール等による。

・補修範囲はチョーク等で明示する。

清　　　　　掃　　　　　◇ひび割れに沿って汚れを除去し、清掃する。

↓　　　　　　　　　・巾50mm程度を清掃する。

計　量・混練り　　　　　◇シール材を製造所の仕様により、均一になるまで混練りする。

↓　　　　　　　　　・シール材の選定は、挙動の少ない場合はパテ状エポキシ樹

脂、挙動が比較的大きい場合は可とう性エポキシ樹脂とす

る。

シ　　ー　　ル　　　　　◇シール材をパテベラ等で塗布し、平滑に仕上げる。

↓　　　　　　　　　・巾10mm、厚さ2mm程度に塗布する。

・補修部の上に塗材仕上げ等を行う場合は、シール材の表面

に硅砂を散布する。

養　　　　　生　　　　　◇シール材が硬化するまで適切な養生を行う。

↓　　　　　　　　　・損傷、汚染等のないようにするとともに降雨等からも適切

な養生を行う。

清　　　　　掃　　　　　◇シール部以外に付着した材料は、適切な方法で除去し清掃す

る。

シール工法使用材料

| 材種 | 材質その他 | 材料名 | 製造所・販売元名 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| プライマー | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ500P | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 1.5kg/ｾｯﾄ |
| シール材 | ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ505 ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞEL55 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 3kg/ｾｯﾄ 10kg/ｾｯﾄ |