アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法施工手順

補修範囲の確認　　　　　◇浮きの状況を確認し、補修範囲を決定する。

↓　　　　　　　　　・テストハンマー等により、剥離のおそれがある浮き部につ

いて確認し、範囲をチョーク等で明示する。

マ ー キ ン グ　　　　　◇アンカーピンの本数と位置を決定し、目地部にマーキングす

↓　　　　　　　　　る。

・浮き部分に対するアンカーピン本数は、特記による。

・特記がなければ一般部分は13本/㎡、指定部分（見上げ面、

ひさしのはな、まぐさ隅角部分等をいう。）は20本/㎡、狭

幅部は幅中央に200mmピッチとする。

・浮き面積が1㎡以下の場合は、標準配置グリッド図を当て

はめた最大本数程度とする。

穿　　　　　孔　　　　　◇アンカーピン固定部の穿孔を行う。

↓　　　　　　　　　・コンクリート用ドリルを用い、使用するアンカーピンの直

径より約2mm大きい直径とし、壁面に対し直角に穿孔する。

・穿孔は、マーキングに従って行い構造体コンクリート中に

30mm程度の深さに達するまで行う。

孔 内 の 清 掃　　　　　◇穿孔後は、圧さく空気等で切粉等を除去する。

↓　　　　　　　　　・孔内をブラシ等で清掃後に行う。

計　量・混練り　　　　　◇アンカーピン固定用エポキシ樹脂を製造所の仕様により、均

↓　　　　　　　　　一になるまで混練りする。

・主剤と硬化剤を正確に計量する。

・アンカーピン固定用エポキシ樹脂はJIS A 6024硬質形高

粘度形適合品とする。

注　　　　　入　　　　　◇アンカーピン固定用エポキシ樹脂を挿入孔の最深部より徐々

↓　　　　　　　　　に充填する。

・注入は注入用ポンプを用いる。

・充填量は特記による。

・特記がなければ注入孔1箇所当たり25ccとする。

ピ ン ニ ン グ　　　　　◇適切な長さのアンカーピンを気泡の巻込みに注意して挿入す

↓　　　　　　　　　る。

・アンカーピンはステンレスSUS304、呼び径4mmの丸棒で

全ネジ切り加工とする。

・アンカーピンのネジ切り部分にアンカーピン固定用エポキ

シ樹脂を塗布してから挿入する。

養　　　　　生　　　　　◇アンカーピン固定用エポキシ樹脂が硬化するまで適切な養生

↓　　　　　　　　　を行う。

・衝撃を与えないようにし、降雨等からも適切な養生を行う。

・夏期では15時間程度、冬期では24時間程度養生を行う。

残存浮きの確認　　　　　◇残存浮き部分を確認し、マーキングする。

とマーキング　　　　　　　・テストハンマー等により残存浮き部分を確認し、注入孔の

↓　　　　　　　　　　位置をチョーク等で目地部にマーキングする。

・残存浮き部分に対する注入箇所数は、特記による。

・特記がなければ一般部分は12箇所/㎡、指定部分（見上げ

面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等をいう。）は20箇所/

㎡、狭幅部は幅中央に200mmピッチとする。

・浮き面積が1㎡以下の場合は、標準配置グリッド図を当て

はめた最大箇所程度とする。

穿　　　　　孔　　　　　◇注入孔の穿孔を行う。

↓　　　　　　　　　・コンクリート用ドリルを用い、壁面に対し直角に穿孔する。

・穿孔は、マーキングに従って行い、構造体コンクリート中

に5mm程度の深さに達するまで行う。

孔 内 の 清 掃　　　　　◇穿孔後は、圧さく空気等で切粉等を除去する。

↓　　　　　　　　　・孔内をブラシ等で清掃後に行う。

計　量・混練り　　　　　◇注入用エポキシ樹脂を製造所の仕様により、均一になるまで

↓　　　　　　　　　混練りする。

・主剤と硬化剤を正確に計量する。

・注入用エポキシ樹脂はJIS A 6024 中粘度形、高粘度形を

選択する。

注　　　　　入　　　　　◇注入用エポキシ樹脂を浮き部前面に注入する。

↓　　　　　　　　　・注入は注入用ポンプを用いる。

・注入孔から注入材料が漏れないように注意して、残存浮き

内に内圧がかからないように下部から上部へ、片端部から

他端部へ、打診しながら注入する。

・注入量は、特記による。

・特記がなければ注入孔1箇所当たり25ccとする。

パ テ 仕 上 げ　　　　　◇パテ状エポキシ樹脂等で仕上げる。

↓　　　　　　　　　・目立たぬ色のパテ状エポキシ樹脂等で仕上げる。

養　　　　　生　　　　　◇注入用エポキシ樹脂が硬化するまで適切な養生を行う。

↓　　　　　　　　　・夏期では15時間程度、冬期では24時間程度養生を行う。

清　　　　　掃　　　　　◇注入部以外に付着した材料を、適切な方法で除去し清掃する。

アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法使用材料

| 材種 | 材質その他 | 材料名 | 製造所・販売元名 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注入材 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ固定用ｴﾎﾟｷｼ樹脂 JIS A 6024 硬質形 高粘度形 注入用ｴﾎﾟｷｼ樹脂 JIS A 6024 硬質形 中粘度形 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ576 ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ573 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 6kg/ｾｯﾄ 6kg/ｾｯﾄ |
| パテ材 | ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ505 ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞBE2 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 3kg/ｾｯﾄ 6kg/ｾｯﾄ |
| ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | SUS 304 全ﾈｼﾞ切りﾎﾞﾙﾄ |  |  |  |